Bac S Nouvelle Calédonie session de remplacement Mars 2017 Spécialité

Correction © 	http://labolycee.org

EXERCICE III – UN TRÉSOR DANS NOS ÉGOUTS ? (5points)

Questions préliminaires

1. Écrire l’équation de la réaction se produisant à l’anode de l’électrolyseur et celle se produisant à la cathode.

À l’anode, il se produit une oxydation : Au(s) = Au3+(aq) + 3 e–

À la cathode, il se produit une réduction : Au3+(aq) + 3 e– = Au(s)

2. Estimer la masse de boue moyenne produite par un Équivalent-habitant en France en un an.

D’après le site du ministère de l’écologie, un équivalent-habitant génère environ m1 = 60 g de boues par jour.

Comme une année compte 365,25 jours, on a mboue = 365,25.m1

mboue = 365,25 × 60 = 2,2×104 g de boue = 22 kg de boues.

3. Établir la relation donnant la quantité de matière d’électrons échangés pendant la durée (t en fonction de l’intensité du courant I, de la constante de Faraday F et de (t.

Comme  et Q = , alors .

Finalement : .

Problème

On fait l’hypothèse que tout l’or à purifier extrait des boues en un an par le système d’épuration collectif français a été coulé sous la forme d’une unique anode ayant la forme d’une plaque rectangulaire. Cette plaque a été transmise à une entreprise de métallurgie pour affinage électrolytique.

Si l’or à purifier renferme 98,5% d’or pur et si l’affinage complet de l’anode nécessite une durée d’environ deux semaines, quel est l’ordre de grandeur de la surface de cette plaque ?

On utilise la formule relative à la densité de courant.

alors  avec J = 600 A.m-2.

Il faut trouver l’intensité du courant I :

avec Δt = 2 semaines = 2×7×24×3600 = 1,2096×106 s			A

Il faut trouver la quantité de matière d’électrons :

D’après les demi-équations de la question 1, on a nAu = , soit .

Il faut trouver la quantité de matière d’or contenue dans les boues d’épuration :

Une tonne de boues contient 0,3 g d’or à purifier.

Il faut trouver la masse des boues produites en un an :

La France comporte N = 79 millions d’équivalents-habitants qui génèrent chacun

mboue = 365,25 × 60 g

Ainsi la France produit mtotale = N.mboue

mtotale = 79×106 × 365,25 × 60 = 1,7×1012 g

Comme une tonne = 1 000 kg = 1 000 000 g alors mtotale = 1,7×106 tonnes de boues.             B

Il faut trouver la masse d’or à purifier contenue dans ces boues :

Une tonne de boues contient 0,3 g d’or à purifier.

mAuBoue = mtotale . 0,3

mAuBoue = 5,19×105 g d’or à purifier		            C	(mAuBoue = 519 kg d’or à purifier)

Il faut trouver la masse d’or pur :

L’or à purifier renferme 98,5% d’or pur

mAupur = 0,985 × mAuBoue

mAupur = 5,1×105 g d’or pur 	        D			(mAupur = 512 kg)

On peut maintenant calculer la quantité de matière d’or pur contenue dans les boues :

= 2,6×103 mol d’or		        E

On peut calculer la quantité de matière d’électrons :

= 3×2,6×103 = 7,8×103 mol		     F

On peut calculer l’intensité du courant I :

= 6,2×102 A

Et pour finir, on peut calculer la surface de l’électrode :

alors  avec J = 600 A.m-2.

= 1,0 m2

Regard critique :

La masse d’or pur calculée est très grande mais cela semble en accord avec l’énorme somme de 13 millions de dollars évoquée en introduction.

On s’attendait à une surface plus grande, mais celle-ci est réaliste au regard de la très forte intensité du courant.

Au laboratoire du lycée, on n’utilise jamais de telles intensités qui relèvent du domaine industriel.

Remarque : On n’a effectué aucun arrondi intermédiaire en utilisant les mémoires de la calculatrice.

Il semble peu réaliste, en TS, de résoudre totalement en littéral ce problème à nombreux tiroirs.